Table 1.  Nominal and Analyzed Compositions of the arc-melted Ni-Fe-Mn-Ga alloys

| Alloy Designation | Nominal Composition |  |  |  |  |  |  |  | Analyzed bulk chemistry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | At. % |  |  |  | Wt.% |  |  |  | Wt.% |  |  |  |
|  | Ni | Fe | Mn | Ga | Ni | Fe | Mn | Ga | Ni | Fe | Mn | Ga (by difference) |
| A | 50 | 2.5 | 27.5 | 20 | 49.08 | 2.33 | 25.27 | 23.32 | 50.0 + 0.60 | 2.78 +0.10 | 28.20+0.20 | 19.02 |
| B | 50 | 5 | 25 | 20 | 49.06 | 4.67 | 22.96 | 23.31 | 49.5 + 0.60 | 5.18 +0.10 | 25.90+0.20 | 19.92 |
| C | 50 | 15 | 15 | 20 | 48.98 | 13.98 | 13.76 | 23.28 | 49.0 + 0.60 | 13.9 + 0.25 | 18.0 +0.20 | 19.1 |
| D | 45 | 5 | 30 | 20 | 44.29 | 4.68 | 27.64 | 23.39 | 44.5 + 0.60 | 6.25 +0.20 | 29.05+0.20 | 20.2 |

Table 2.  Transformation temperatures and enthalpies of transformation for the alloys investigated

| Alloy Designation | e/a ratio# | Martensite transformation |  |  | Austenite transformation temperature |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Transformation temperature |  | Enthalpy | Transformation temperature |  | Enthalpy |
|  |  | Start (Tms) K | Finish (TMf) K | ΔHAM J/g | Start (Tas) K | Finish (Taf) K | ΔHMA J/g |
| “A” | 7.625 | 345 | 328 | 6.24 | 342 | 358 | 5.99 |
| “B” | 7.750 | 374 | 360 | 8.69 | 364 | 382 | 8.80 |
| “C” | 7.850 | 261 | 252 | 2.57 | 259 | 269 | 2.67 |
| “D” | 7.600 | 371 | 356 | 8.77 | 367 | 385 | 8.46 |
| Ni40Fe10Mn30 Ga20@ | 7.500 | 206 | 183 | # | 191 | 224 | # |

# (10*at%Ni+8*at%Fe+7*at%Mn+3*at% Ga)/100

@: Cited in literature [6] for comparison,    #: denotes the values not reported

Table 3.  Mössbauer parameters hyperfine magnetic field (Hhf), quadrupole splitting (Q.S.), isomer shift (I.S.) and relative intensities (INT.) for the 57Fe Mössbauer spectra in Ni-Fe-Mn-Ga alloys.

| Alloy Designation | Hyperfine Parameters |  |  |  |  | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sub-spectrum | Hhf Tesla(µB) +0.2T | Q.S. mm/s + 0.05mm/s | I.S. mm/s + 0.002mm/s | Intensity % |  |
| “A” | Sextet | 18.5(1.23) | 0.05 | 0.110 | 18 | Y-site (Mn-site) |
|  | Doublet | -- | 0.26 | -0.028 | 82 | Z-site (Ga-site) |
| “B” | Sextet | 17.0(1.13) | 0.10 | -0.047 | 46 | Y-site (Mn-site) |
|  | Doublet | -- | 0.18 | -0.033 | 54 | Z-site (Ga-site) |
| “C” | Sextet | 8.2(0.55) | 0.13 | -0.237 | 13 | X-site (Ni-site) |
|  | Sextet | 19.0(1.26) | 0.07 | -0.016 | 38 | Y-site (Mn-site) |
|  | Doublet | -- | 0.35 | -0.077 | 50 | Z-site (Ga-site) |
| “D” | Sextet | 9.5(0.63) | 0.12 | 0.140 | 13 | X-site (Ni-site) |
|  | Sextet | 17.5(1.16) | 0.11 | -0.008 | 17 | Y-site (Mn-site) |
|  | Doublet | -- | 0.26 | -0.050 | 70 | Z-site (Ga-site) |
| Ni40Fe10Mn30 Ga20@ | Sextet | 29.3(1.95) | # | # | 92 | Y-site (Mn-site) |
|  | Doublet | # | # | # | 8 | Z-site (Ga-site) |

@ Cited in literature6 for comparison,    # denotes the values not reported.