Table 1. Orthogonal optimization parameters and their values

| group | R1/ Dk | H/ Dk | h/ Dk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.955 | 0.136 | 0.03 |
| 2 | 1.0 | 0.155 | 0.033 |
| 3 | 1.046 | 0.173 | 0.036 |
| 4 | 1.091 | 0.191 | 0.038 |
| 5 | 1.136 | 0.209 | 0.041 |

Table 2 Order of effects on different targets

| item | effects of Vj | effects of ΔV |
| --- | --- | --- |
| EFP | h>H> R1 | H>h> R1 |
| JPC | h> R1>H | R1>h>H |

Table 3. Dual-mode penetrator formation and numerical results (200 μs)

| damage element | forming diagram | Vj(m/s) | L(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| EFP |  | 1692 | 72 |
| JPC |  | 3725 | 292.5 |

Table 4. Experimental and numerical comparison of the dual-mode penetrator formation

| item | method | forming diagram | Vj（m/s） | Vs（m/s） | l1（mm） | d1（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFP（120μs） | simulation |  | 1783 | 1538 | 70.5 | 54.8 |
|  | test |  | 1875 | 1625 | 65 | 60 |
| JPC（80μs） | simulation |  | 3854 | 2379 | 128.5 | 68 |
|  | test |  | 4000 | 2500 | 123.14 | 73.36 |